# 常见矿石矿物分类

按矿物相/物相分类框架（参考用）

—— 适用于：金银铜铅锌铁、萤石、磷矿、镍矿、锂矿、钨锡钼矿、钛锰矿、铝土矿、石英、伊利石等

# 一、金属矿物

## 1. 金矿（Au）

【单质矿物相】自然金（Native Gold, Au）

【硫化物伴生相】含金黄铁矿、含金毒砂、含金磁黄铁矿等

【氧化矿相】金常赋存于铁帽、褐铁矿中

## 2. 银矿（Ag）

【单质矿物相】自然银（Native Silver, Ag）

【硫化银相】辉银矿（Ag₂S）、深红银矿、淡红银矿等

【复杂硫化银相】锑硫银矿、脆硫锑银矿等

## 3. 铜矿（Cu）

按物相分类：

（1）硫化铜相（Primary & Secondary Sulfides）

黄铜矿（Chalcopyrite, CuFeS₂）—— 原生硫化铜，最常见

斑铜矿（Bornite, Cu₅FeS₄）

辉铜矿（Chalcocite, Cu₂S）—— 次生硫化铜富集

铜蓝（Covellite, CuS）—— 次生硫化铜

（2）次生铜相（Native & Cement Copper）

自然铜（Native Copper, Cu）

（3）自由氧化铜相（Free Copper Oxides）

孔雀石（Malachite, Cu₂CO₃(OH)₂）

蓝铜矿（Azurite, Cu₃(CO₃)₂(OH)₂）

赤铜矿（Cuprite, Cu₂O）

黑铜矿（Tenorite, CuO）

硅孔雀石（Chrysocolla, CuSiO₃·nH₂O）

（4）结合氧化铜相（Combined Copper Oxides）

铜离子与褐铁矿、粘土矿物、锰矿物的结合体

常被铁、铝、硅的氧化物或氢氧化物包裹或吸附

常规酸浸难以溶解，需还原焙烧或加压浸出处理

## 4. 铅矿（Pb）

按物相分类：

（1）硫化铅相

方铅矿（Galena, PbS）—— 主要工业矿物

（2）氧化铅相

白铅矿（Cerussite, PbCO₃）

铅矾（Anglesite, PbSO₄）

## 5. 锌矿（Zn）

按物相分类：

（1）硫化锌相

闪锌矿（Sphalerite, ZnS）—— 主要工业矿物

铁闪锌矿（含铁闪锌矿变种）

（2）氧化锌相

菱锌矿（Smithsonite, ZnCO₃）

异极矿（Hemimorphite, Zn₄Si₂O₇(OH)₂·H₂O）

硅锌矿（Willemite, Zn₂SiO₄）

## 6. 铁矿（Fe）

按矿物相分类：

【磁铁矿相】磁铁矿（Magnetite, Fe₃O₄）—— 强磁性

【赤铁矿相】赤铁矿（Hematite, Fe₂O₃）—— 弱磁性

【褐铁矿相】褐铁矿（Limonite, Fe₂O₃·nH₂O）—— 含结晶水

【菱铁矿相】菱铁矿（Siderite, FeCO₃）—— 碳酸盐型

【伴生硫铁矿相】黄铁矿（Pyrite, FeS₂）、磁黄铁矿（Pyrrhotite, Fe₁₋ₓS）

## 7. 锰矿（Mn）

按矿物相分类：

【氧化物相】软锰矿（Pyrolusite, MnO₂）—— 主要工业矿物

【氧化物相】硬锰矿（Psilomelane, (Ba,H₂O)₂Mn₅O₁₀）

【氧化物相】褐锰矿（Braunite, Mn²⁺Mn³⁺₆SiO₁₂）

【氢氧化物相】水锰矿（Manganite, γ-MnOOH）

【碳酸盐相】菱锰矿（Rhodochrosite, MnCO₃）—— 常见于碳酸锰型锰矿

【伴生相】锰常与铁、银、钴等伴生，常出现于铁锰帽中

## 8. 萤石（CaF₂）

按脉石共生类型分类：

【单一型】萤石 + 少量石英、方解石

【石英-萤石型】萤石 + 石英（为主）+ 少量硫化物

【硫化矿-萤石型】萤石 + 方铅矿、闪锌矿、黄铁矿等硫化物

【碳酸盐-萤石型】萤石 + 方解石、白云石等碳酸盐矿物

## 9. 磷矿（P）

按矿物相分类：

【磷灰石相】磷灰石（Apatite, Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH)）

├ 氟磷灰石 [Ca₅(PO₄)₃F] —— 最常见

├ 氯磷灰石 [Ca₅(PO₄)₃Cl]

└ 羟磷灰石 [Ca₅(PO₄)₃OH]

【胶磷矿相】胶磷矿（Collophane）—— 隐晶质磷灰石

【沉积磷块岩相】海相沉积形成的层状磷矿

## 10. 镍矿（Ni）

按物相分类：

（1）硫化镍相（Sulfide Nickel）

镍黄铁矿（Pentlandite, (Fe,Ni)₉S₈）—— 主要工业矿物

针镍矿（Millerite, NiS）

紫硫镍矿（Violarite, Ni₂FeS₄）

（2）氧化镍/硅酸镍相（Oxide/Silicate Nickel）

硅镁镍矿（Garnierite, (Ni,Mg)₃Si₂O₅(OH)₄）

镍绿泥石（Nepouite）

含水镍镁硅酸盐（红土型镍矿主要形式）

## 11. 锂矿（Li）

按矿物相分类：

【锂辉石相】锂辉石（Spodumene, LiAlSi₂O₆）—— 最常见工业锂矿物

【锂云母相】锂云母（Lepidolite, KLi₂Al(AlSi₃O₁₀)(F,OH)₂）

【透锂长石相】透锂长石（Petalite, LiAlSi₄O₁₀）

【磷铝锂石相】磷铝锂石（Amblygonite, LiAlPO₄(F,OH)）

## 12. 钨矿（W）

按矿物相分类：

【黑钨矿相】黑钨矿（Wolframite, (Fe,Mn)WO₄）

├ 钨铁矿（Ferberite, FeWO₄）

└ 钨锰矿（Huebnerite, MnWO₄）

【白钨矿相】白钨矿（Scheelite, CaWO₄）

【钨华相】钨华（Tungstite, WO₃·H₂O）—— 氧化带次生矿物

## 13. 锡矿（Sn）

按矿物相分类：

【氧化物相】锡石（Cassiterite, SnO₂）—— 唯一主要工业矿物

【硫化物相】黄锡矿/黝锡矿（Stannite, Cu₂FeSnS₄）—— 少见

【次生锡相】水锡石—— 氧化带产物

## 14. 钼矿（Mo）

按矿物相分类：

【硫化钼相】辉钼矿（Molybdenite, MoS₂）—— 唯一主要工业矿物

【氧化钼相】钼华（Molybdite, MoO₃）—— 氧化带产物

【伴生钼相】常与黄铜矿、黄铁矿、钨矿伴生，在铜钼矿中作为副产品回收

【钙钼矿相】钼钙矿（Powellite, CaMoO₄）—— 次生矿物，少见

## 15. 钛矿（Ti）

按矿物相分类：

【钛铁矿相】钛铁矿（Ilmenite, FeTiO₃）—— 主要工业矿物

【金红石相】金红石（Rutile, TiO₂）

【钛磁铁矿相】钛磁铁矿（Ti-magnetite）—— 钛以类质同象存在于磁铁矿中

【榍石相】榍石（Sphene/Titanite, CaTiSiO₅）

## 16. 铝土矿（Al）

按矿物相分类（铝土矿中的含铝矿物）：

【一水硬铝石相】一水硬铝石（Diaspore, α-AlOOH）—— 中国主要铝土矿类型

【一水软铝石相】一水软铝石（Boehmite, γ-AlOOH）

【三水铝石相】三水铝石（Gibbsite, Al(OH)₃）—— 易溶出

【伴生杂质矿物】高岭石、赤铁矿、针铁矿、锐钛矿、石英等

注：铝土矿为矿石名称（不是单一矿物），由上述含铝矿物+铁矿物+硅矿物组成

# 二、非金属矿物

## 1. 石英矿/硅矿（SiO₂）

按矿石类型分类：

【脉石英型】SiO₂ > 99%，高纯石英原料—— 用于光伏、半导体

【石英岩型】石英岩（Quartzite）—— 用于硅铁合金、冶金

【石英砂型】天然石英砂—— 用于玻璃、铸造、陶瓷

【水晶型】α-石英晶体—— 用于压电材料、光学仪器

【伴生型】石英作为脉石矿物存在于各类金属矿床中

常见包裹体：气液包裹体、金红石针、电气石针等—— 影响高纯石英品质

# 三、常见脉石矿物

以下为选矿过程中最常遇到的脉石矿物，按类别分组：

## 3.1 硅酸盐类

石英（Quartz, SiO₂）—— 最常见脉石矿物，硬度高、密度低

长石（Feldspar）—— 钾长石、钠长石、钙长石等

云母（Mica）—— 白云母（Muscovite）、黑云母（Biotite）

绿泥石（Chlorite）—— 含镁铁的层状硅酸盐

高岭石（Kaolinite, Al₄Si₄O₁₀(OH)₈）—— 粘土矿物

滑石（Talc, Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂）—— 天然可浮性好，易干扰浮选

蛇纹石（Serpentine）—— 常见于镍矿、镁质矽卡岩中

石榴子石（Garnet）—— 钙铁榴石、钙铝榴石等

电气石（Tourmaline）—— 含硼硅酸盐

角闪石/阳起石/透闪石（Amphibole/Actinolite/Tremolite）—— 常见于矽卡岩型矿床

## 3.2 粘土矿物类

高岭石（Kaolinite）—— 最常见粘土矿物，影响矿浆黏度

蒙脱石（Montmorillonite）—— 膨胀性粘土，严重影响沉降和过滤

伊利石（Illite, KAl₂(AlSi₃O₁₀)(OH)₂·nH₂O）—— 介于高岭石与云母之间

绿泥石（Chlorite）—— 在粘土中常见,也归入此组

注：粘土矿物在选矿中常导致矿浆粘度大、药剂消耗高、精矿脱水困难等问题

## 3.3 碳酸盐类

方解石（Calcite, CaCO₃）—— 最常见的碳酸盐脉石

白云石（Dolomite, CaMg(CO₃)₂）

菱镁矿（Magnesite, MgCO₃）

菱铁矿（Siderite, FeCO₃）—— 既可为铁矿石，也可为脉石

## 3.4 硫酸盐类

重晶石（Barite, BaSO₄）—— 密度高（4.3~4.6），本身可作产品回收

石膏（Gypsum, CaSO₄·2H₂O）—— 常见于氧化带

## 3.5 其他脉石矿物

萤石（Fluorite, CaF₂）—— 既是萤石矿产品，也可作为脉石出现在其他矿床中

磷灰石（Apatite）—— 既是磷矿产品，也可作为脉石

磁黄铁矿（Pyrrhotite）—— 常与镍黄铁矿、黄铜矿伴生，干扰浮选

注：本表格为分类框架，暂不包含密度、硬度和选矿方法等参数，后续可根据实际需要补充完善。